| L.A.M. UMR 6110 | HERSCHEL SPIRE SMECm | Ref : SPI.PFM.00.LM.01.A Author : P. Dargent | Page : 1 / 3 Date : 03 October 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste des Matériaux Materials List |  |

Distribution List :

| LAM | Jean-Paul Baluteau |  | Kjetil Dohlen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pascal Dargent | X | Michel Jevaud |  |
|  | Didier Ferrand | X | Patrick Levacher |  |
|  | Dominique Pouliquen | X |  |  |

_________________________________________________________________________________

LABORATOIRE   D'ASTROPHYSIQUE de  MARSEILLE  -  CNRS    BP 8   13376  MARSEILLE Cedex 12 FRANCE

Tél : (33) +4 91 05 59 00   -   Fax : (33) +4 91 05 69 59

| Supplier |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Imphy S.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Use | Structure | Shim (TBC) | Belts | Washers | Nuts and Screws | Flex-pivots structure | (magnetic cores ?) | Flex-pivot blades Spring washers | Screws | Actuator clamp |
| Mean C.T.E. [293K / 4K] (10-6/K) | 18 | 18 | (18) | 10,24 | (10,2) | 10,27 |  | 10,9 | 6,6 | (2,4) |
| Proof Strength (0.2%) at 4K (Mpa) | 70 | 370 | 600 | 340 |  |  |  | 1000 | 1550 | 850 |
| Modulus of Elasticity at 4K (Gpa) | 76 | 81 | 80 | 201 |  |  |  | 135 | 130 |  |
| Density (kg / m3) | 2700 | 2790 | 2810 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8250 | 4480 | 8120 |
| Constitution (%) | Al (98) Mg (0,8-1,2) Si (0,4-0,8) Fe (<0,7) Cu (0,15-0,4) Cr (0,04-0,35) Zn (<0,25) Mn (<0,15) Ti (<0,15) | Al (94,2) Cu (3,5-4,5) Mn (0,4-1) Mg(0,4-0,8) Si (0,2-0,8) Fe (< 0,7) Zn (<0,25) Cr (<0,1) | Al (90) Zn (5,1-6,1) Mg (2,1-2,9) Cu (1,2-2) Fe (<0,5) Si (<0,4) Mn (<0,3) Cr (0,18-0,28) Ti (<0,2) | Fe (66,345-74) Cr (18-20) Ni (8-10,5) Mn (<2) Si (<1) C (<0,08) P (<0,045) S (<0,03) | Fe (68) Cr (18) Ni (11) Mn (2) Si (1) Ti (0,15) P (0,045) C (0,08) S (0,03) | Fe (65) Cr (17) Ni (12) Mo (2,5) Mn (2) Si (1) P (<0,045) S (<0,03) C (<0,03) | Fe (82) Cr (15-17) Ni (1,25-2,5) Mn (<1) Si (<1)C (<0,2) P (<0,04) S (<0,03) | Cu (97,9) Be (1,9) Co (0,2) | Ti (92,5) Al (5) Sn (2,5) Fe (<0,25) O (<0,12) | Fe (63) Ni (36) Mn (0,35) Si (0,2) C (0,02) |
| Material | 6061 - annealed | 2017 | 7075 – T6 | AISI 304 - annealed | AISI 321 | AISI 316L | AISI 431 | CuBe2 | TA5E (ILE) | Invar 36 |

| Supplier | (Carpenter) | (VacuumSchmelze –VACOMAX 240 HR)) | Schott |  |  | (Nova Tran / Comelec / Union Carbide) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Main Use | (magnetic cores ?) | Magnets | Optical sensor rules | Actuator holds | Nuts and Screws coating | Tight coating |  |  |  |
| Mean C.T.E. [293K / 4K] (10-6/K) | (9,5 @ 293K) | (10 @ 293K) | (-0,2) | 73 |  | (35 @ 293K) |  |  |  |
| Proof Strength (0.2%) at 4K (Mpa) | (1200) |  |  |  |  | (70) |  |  |  |
| Modulus of Elasticity at 4K (Gpa) | (200) | (150) | (90) |  |  | (3,2) |  |  |  |
| Density (kg / m3) | 8120 | 8400 | 2530 | 2160 |  | 1289 |  |  |  |
| Constitution (%) | Fe (49,) Co (48,75) Va (1,9) Si (0,05) Mn (0,05) C (0,01) | Sm2Co17 |  | PolyTetraFluoroEthylene : |  | C8H7Cl polymer |  |  |  |
| Material | 2V - Permendur | SmCo | Zerodur | P.T.F.E. | Silver | Parylene C |  |  |  |