| L.A.M. UMR 6110 | HERSCHEL SPIRE SMECm | Ref : SPI.PFM.00.PM.01.A Author : P. Dargent | Page : 1 / 2 Date : 03 October 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Procédé de Traitement de Relaxation de l’Aluminium 6061 6061 Aluminum Annealing Process |  |

Distribution List :

| LAM | Jean-Paul Baluteau |  | Kjetil Dohlen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pascal Dargent | X | Michel Jevaud |  |
|  | Didier Ferrand | X | Patrick Levacher |  |
|  | Dominique Pouliquen | X |  |  |

_________________________________________________________________________________

LABORATOIRE   D'ASTROPHYSIQUE de  MARSEILLE  -  CNRS    BP 8   13376  MARSEILLE Cedex 12 FRANCE

Tél : (33) +4 91 05 59 00   -   Fax : (33) +4 91 05 69 59

# Référence du Procédé

Ce procédé de traitement thermique est directement issu du projet « ISO-LWS » pour lequel des miroirs en Aluminium 6061 similaires avaient été élaborés avec succès.

Le document, préparé par Mr VOET, porte la référence LA.PR.LWS.17-1.

# Procédé

Toutes les pièces de structure en Aluminium 6061 du mécanisme du FTS de SPIRE devront subir un cyclage thermique :

- après la phase d’ébauche grossière

- après la phase de finition conventionnelle, c’est a dire avant la phase d’usinage au diamant de la surface réflectrice

Ce cyclage conciste à répéter 6 fois les opérations suivantes :

- Immersion dans de l’eau portée à 70°C +/- 10 °C.

- Immersion dans de l ‘azote liquide

On terminera toujours le cycle complet par une immersion supplémentaire dans l‘eau à 70°C.

Durée des immersions :

- La durée de chaque immersion dans l’eau sera de une minute par kilogramme, avec un minimum de 10 secondes.

- La durée de chaque immersion dans l’azote liquide visera à obtenir la basse température à cœur. On considèrera que cette condition est obtenue lorsque cesse l’ébulition du bain d’azote.