| L.A.M. UMR 6110 | HERSCHEL SPIRE SMECm | Ref : SPI.PFM.00.PM.03.A Author : P. Dargent | Page : 1 / 2 Date : 03 October 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Procédé d’Oxydation anodique noire (24 m) de l’Aluminium 6061 Black anodic Oxydation for 6061 Aluminum |  |

Distribution List :

| LAM | Jean-Paul Baluteau |  | Kjetil Dohlen |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pascal Dargent | X | Michel Jevaud |  |
|  | Didier Ferrand | X | Patrick Levacher |  |
|  | Dominique Pouliquen | X |  |  |

_________________________________________________________________________________

LABORATOIRE   D'ASTROPHYSIQUE de  MARSEILLE  -  CNRS    BP 8   13376  MARSEILLE Cedex 12 FRANCE

Tél : (33) +4 91 05 59 00   -   Fax : (33) +4 91 05 69 59

# Référence du Procédé

Ce procédé d’oxydation anodique noire de type II, classe 2, des pièces en aluminium 6061 fait référence à la norme MIL-A-8625-E

# Procédé

1 – Dépolissage des pièces par sablage humide à basse pression (1 à 2 kg/cm2)

2 – Dégraissage au Trichloréthylène en phase vapeur, à 87 °C

3 – Nettoyage Alcalin à 60°C

4 – Nettoyage acide, type sulfo-chromique, à 60°C

5 – Anodisation avec une intensité de 10 à 25 Ampère/Ft2 (12 à 20 Volts) pendant 30 à 40 minutes dans un bain d’acide sulfurique 15 à 20 pondéral de 18 à 20°C

6 – Rinçage à l’eau froide

7 – Coloration dans une solution MLW Sandoz de 10 g/l, 20 à 25 minutes, de 60 à 65 °C

8 – Rinçage à l’eau froide, 5 minutes maximum

9 – Colmatage à l’eau pendant 35 à 40 minutes, de 95 à 98 °C

10 – Rinçage à l’eau froide

11 – Sèchage à l’air chaud